•Алюминиевый сплав АК5м

Особенности: высокая механическая прочность. Жаропрочность выше чем сплава АК9ч. Удовлетворительные литейные технологические свойства, свариваемость и коррозийная стойкость. Лучшая обрабатываемость резанием, чем сплава АК9ч. Сплав меньше склонен к газовой пористости, чем сплавы АК12 и АК9ч.

Области применения:  головки цилиндров двигателей воздушного охлаждения, детали агрегатов и приборов, работающие при температуре не выше 250°С. Сплав АК5М в термически обработанном состоянии применяют для литья средненагруженных корпусных деталей, работающих при повышенных температурах и давлениях до 23 МПа, а также при температурах до 250 °С (например, головки цилиндров двигателей воздушного охлаждения, детали агрегатов и т. д.).

Химический состав сплава в ГОСТ 1583-93.