•Алюминиевый сплав АК9

Особенности: сплав АК9 отличается от сплава и АК9ч повышенным содержанием примесей, но меньшей пластичностью. Поэтому их не рекомендуют для деталей, работающих в условиях повышенных вибраций.

Области применения: детали самолетов, приборов, корпусы помп, карбюраторов, и работающие при температуре не выше 200° С. Применяют сплав АК9 для наиболее ответственных отливок, сложных и крупногабаритных деталей, работающих при больших нагрузках (картер двигателя внутреннего сгорания), для литья мало и средненагруженных деталей приборов, агрегатов и двигателей, а также для бытовых изделий.

Химический состав сплава в ГОСТ 1583-93.