•Алюминиевый сплав АК7ч

Особенности: хорошие коррозийная стойкость, механические и литейные технологические  свойства (не склонен к трещинообразованию в процессе кристаллизации и последующего охлаждения, минимальная линейная усадка). По обрабатываемости резанием превосходит сплав АК12 . Имеет хорошие механические свойства за счет образования соединения Mg2Si, которое влияет на прочность сплава.

Области применения: детали самолетов, приборов, корпусы помп, карбюраторов, и работающие при температуре не выше 200° С. Применяют сплав АК7ч для наиболее ответственных отливок, сложных и крупногабаритных деталей, работающих при больших нагрузках (картер двигателя внутреннего сгорания), для литья мало и средненагруженных деталей приборов, агрегатов и двигателей, а также для бытовых изделий.

Химический состав сплава в ГОСТ 1583-93.